Коллеги, информационное письмо / рекомендация по штукатурке фасадов.

Прошу учесть данные особенности при согласовании с заказчиком.

Настоящим извещаю вас что для фасадов наиболее правильным, удобным и долговечным является применение камешковой декоративной штукатурки, также данная фактура именуются шуба, шубка, с размером фактурообразующей фракции 1,5мм.

При использовании Камешковой Декоративной Штукатурки Ceresit CT174 1,5мм, СТ60 1,5мм фактический расход декоративной штукатурки составляет 3,0-3,2 кг/м2, она очень удобна я в нанесении, при эксплуатации за счёт небольшого рельефа не так быстро загрязняется по сравнению с Камешковой Декоративной Штукатуркой фактуры 2,0мм и 2,5мм.

Проблемами Камешковой Декоративной Штукатурки с размеров фактурообразующей фракции 2,0мм и 2,5мм являются

1. Меньшая удобоработаемость, она не скрывает, а проявляет малейшие неровности базового армирующего слоя, при недостаточной квалификации мастеров, наносящих декоративную штукатурку могут быть переходы, пятна, залысины.

2. Расход у Камешковой Декоративной Штукатурки 2,0мм и 2,5 мм в полтора раза выше чем у штукатурки 1,5мм, он составляет 4,8-5,0 кг/м2

3. При высыхании Камешковой Декоративной Штукатурки 2,0мм и 2,5мм очень часто между зёрнами фактуры появляются микротрещинки и эти трещинки не являются дефектом нанесения, они являются нормой покрытия. Из-за этого очень часто возникают конфликтные ситуации с конечными Заказчиками.

4. Из-за увеличения толщины покрытия Камешковая Декоративная штукатурка 2,0мм и 2,5мм дольше сохнет и в осенний и весенний период времени это иногда приводит к разнотону, бликам цвета вовремя высыхания декоративной штукатурки на фасаде дома. Это является нормой для данной штукатурки, но часто приводит к конфликтам с конечными Заказчиками.

Мы в своей работе стараемся всячески избегать работу с Камешковыми Декоративными Штукатурками 2,0мм и 2,5мм